附件：
项目编号：HSFY-YXK-2026075
	序号
	产品名称
	单位
	参数

	1
	齿科氧化锌丁香油水门汀
	套
	1、产品型号：粉+液
2、功能：垫底和暂时充填用
3、参数：由粉剂和液剂组成，固化时间为3min-10min，抗压强度不低于25mpa，水溶出量不大于1.5%，酸溶砷含量不超过2mg/kg。
4、优先选择阳采挂网产品



[bookmark: _GoBack]
